附件1

密胺餐具产品监督抽检不合格产品信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **被抽样单位名称** | **被抽样单位地址** | **产品名称** | **规格型号** | **商标** | **生产日期/批号** | **不合格项目║检验结果║标准值** | **分类** | **任务来源/项目名称** | **检验机构** | **备注** |
| 1 | 佛山市南海鸿汇美耐磁制品厂 | -- | 佛山市顺德区嘉文贸易有限公司 | 佛山市顺德区大良碧溪路8号康城花园玫瑰园3-10号铺 | 鸿图牌日风筷 | -- | 鸿图® | -- | 总迁移量（4%乙酸）║83mg/dm2║≤10 mg/dm2 | 密胺餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 |  |
| 甲醛迁移量（4%乙酸）║560.40mg/kg║≤15 mg/kg |
| 2 | 佛山市南海区大沥嘉宝筷子厂 | 广东省佛山市南海区大沥大镇乌冲工业区 | 高新区大昌隆商行 | 肇庆市高新区工业大街10号大旺国际广场一期负一层自编商场01、10-13号 | 嘉丰波纹防滑筷 | 23.5cm | 嘉丰® | -- | 总迁移量（4%乙酸）║106 mg/dm2║≤10 mg/dm2 | 密胺餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 |  |
| 脱色试验（浸泡液）║阳性║阴性 |
| 甲醛迁移量（4%乙酸）║363.06mg/kg║≤15 mg/kg |