江门市水泥产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样品种和强度等级：每个品种各抽一个最高强度等级的水泥。按GB/T 12573-2008《水泥取样方法》进行。抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为24kg，缩分为二等分。散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为24kg，缩分为二等分。缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。每一出厂编号袋装水泥产品抽取包装袋一个，散装水泥抽取与袋装标志相同内容的卡片。包装袋和卡片不缺角，标志的内容需清晰。将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物，缩分为检验样品（含备样）和封存样品。将过完筛的检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料（或水泥专用金属容器）袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。封装好的检验样品和备用样品带回检验单位，并存放在干燥、防潮的地方。抽样单务必注明所抽水泥的类型(如普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等)、品种代号、强度等级(如42.5、42.5R等)、出厂编号和执行标准等信息。

抽样单上必须与企业确认该样品的类型型号。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）通用硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 氧化镁 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 烧失量 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 不溶物 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 氯离子含量 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 细度 | GB 175-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 凝结时间 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 安定性 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 强度 | GB 175-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | ● |  | ● |  |  |

（二）砌筑水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 氯离子 | GB/T 3183-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 细度 | GB/T 3183-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 3183-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 沸煮法安定性 | GB/T 3183-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注：1.检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单是否完整以及样品是否完好。

2.方法标准中有基准法和代用法时，当检验结果为临界值时以基准法结果为准。

3.当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量超过5％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6％。

4.当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量超过6％时，需进行压蒸安定性试验并合格。

5.当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应考虑重新抽取样品。

6.应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

7.放射性项目如果被检企业明示产品用途，按照明示用途进行判定；如果企业无明示，按照建筑主体材料要求进行判定。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》；

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》；

GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。