江门市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽取同一牌号、同一状态，同一型号5根产品作为化学成分、力学性能和表面性能的检验样品，每根从距离产品端部1000mm处向后各取2段样品，每段500 mm长，一段为第1组，另外一段为第2组。5根共10段样品，一组为检验样品，另外一组为备样。所抽检验样品应进行标识和编号，并按规定包装和签封。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）阳极氧化铝合金建筑型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学 成分 | si | GB/T 5237.2-2017中4.3 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Fe |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Cu |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Mn |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Mg |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Cr |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Zn |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Ti |  |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.2-2017中4.4 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50 |  |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 壁厚 |  | GB/T 5237.2-2017中4.5 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 氧化膜性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017中4.6 |  | ● |  |  |  |
|  |  | 平均膜厚 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 封孔质量 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能 |  |  | ● |  | ● |  |

（二） 电泳铝合金建筑型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学 成分 | si | GB/T 5237.3-2017中4.3 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Fe |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Cu |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Mn |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Mg |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Cr |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Zn |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Ti |  |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.3-2017中4.4 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm |  |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 壁厚 |  | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 复合膜性能 | 阳 极 氧 化 膜 局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017中4.6 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 漆膜局部膜厚 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 复合膜局部膜厚 厚度 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 漆膜硬度 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 漆膜干附着性 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 漆膜湿附着性 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能 |  |  | ● |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》；

GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。