附件18

广东省眼镜镜片产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂镜片 | 3片 | 3片 |
| 2 | 玻璃镜片/车房片 | 3片 | 3片 |
| 当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。优先抽取带散光、度数大于±5.00 D的镜片。 |  |  |  |

为确保样品的完好有效，镜片的包装上或附带文件中至少应标明如下的参数：1）树脂镜片：标志项目包括产品名称、商标、制造商名称和地址、执行标准号、顶焦度值、镜片尺寸、基准点厚度、设计基准点位置、镀层的情况、光透射比分类、材料折射率和基准波长、阿贝数（色散系数）和基准波长、生产日期或批号；此外，多焦光学树脂镜片的标志项目还包括：子镜片顶焦度、子镜片的规格尺寸、右眼或左眼、子镜片的棱镜度；渐变焦光学树脂镜片的标志项目还包括永久性标记（配装基准、附加顶焦度）、非永久性选择性标记（配装基准线、远用区基准点、近用区基准点、配适点、棱镜基准点），以及远用顶焦度、附加顶焦度、右眼或左眼、设计款式商标、减薄棱镜（若应用）；2）单光和多焦点玻璃镜片/车房片：顶焦度值、镜片标称尺寸、设计基准点位置、色泽（若非无色）、镀层种类、材料的贸易名或折射率以及生产厂或供片商的名称、光学中心和棱镜度校正值（若已校正配戴位置）、附加顶焦度值或对配戴位置的校正值（适用时）、子镜片的尺寸；右眼或左眼、子镜片的棱镜度；设计款式或贸易名；中心或边缘厚度、基弯、光学特性（包括阿贝数，光谱透过性能）、减薄棱镜（适用时）、分类、生产企业的名称和地址、执行标准的代号。3）渐变多焦点玻璃镜片/车房片：配装基准、附加顶焦度值、配装基准线、远用区基准点、近用区基准点、配适点、棱镜基准点、远用顶焦度、附加顶焦度、镜片标称尺寸、色泽（若非无色）、镀层的情况、材料牌号或折射率及制造商或供应商的名称、右眼或左眼、设计款式或商标、减薄棱镜、中心或边缘厚度、基弯、光学特性（包括色散系数及光谱透射比）、减薄棱镜（若应用）、中心通道的数据（远、近区基准点及配适点位置等）、分类、生产企业的名称和地址、执行标准的代号，并有独立完整的包装，在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

# 1、单光和多焦点树脂镜片

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度允差（主子午面一） |  |  | GB 10810.1-2005 6.1 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 球镜顶焦度允差（主子午面二） |  |  | GB 10810.1-2005 6.1 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 柱镜顶焦度允差 |  |  | GB 10810.1-2005 6.1 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 柱镜轴位方向允差 |  |  | GB 10810.1-2005 6.3 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 附加顶焦度允差 |  |  | GB 10810.1-2005 6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 光学中心和棱镜度允差 |  | 水平 | GB 10810.1-2005 6.3 |  | ● |  | ● |  |
|  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料和表面的质量 |  |  | GB 10810.1-2005 6.6 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 镜片尺寸 |  | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 6.5 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 6.5 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 基准点厚度 |  |  | GB 10810.1-2005 6.5 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 厚度偏差 |  |  | GB 10810.1-2005 6.5 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 可见光透射比 |  |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 紫外光谱区透射比 | - τSUVA - （315nm～380nm） |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | - τSUVB - （280nm～315nm） |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 明示透射比 |  |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 注： 序号12～15的项目检验一片，当所抽样品的材料不同时，应分别检验，其他项目按抽样数检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、渐变焦树脂镜片

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度允差（主子午面一） |  | GB 10810.2-2006 5.1 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 球镜顶焦度允差（主子午面二） |  | GB 10810.2-2006 5.1 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 柱镜顶焦度允差 |  | GB 10810.2-2006 5.1 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 柱镜轴位方向允差 |  | GB 10810.2-2006 5.2 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 附加顶焦度允差 |  | GB 10810.2-2006 5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 光学中心和棱镜度允差 | 水平 | GB 10810.2-2006 5.3 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镜片直径 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 4.3.1 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 使用尺寸偏差 |  |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 基准点厚度 |  | GB 10810.2-2006 4.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 厚度偏差 |  | GB 10810.2-2006 4.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 表面质量和内在疵病 |  | GB 10810.2-2006 5.5 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 可见光透射比 |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 紫外光谱区透射比 | - τSUVA - （315nm～380nm） | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | - τSUVB （280nm～315nm） | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 明示透射比 |  | GB 10810.3-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 注： 序号12～15的项目检验一片，当所抽样品的材料不同时，应分别检验，其他项目按抽样数检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3、单光和多焦点玻璃镜片/车房片

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度允差（主子午面一） |  | GB 10810.1-2005 6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 球镜顶焦度允差（主子午面二） |  | GB 10810.1-2005 6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 柱镜顶焦度允差 |  | GB 10810.1-2005 6.1 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 柱镜轴位方向允差 |  | GB 10810.1-2005 6.2 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 光学中心和棱镜度允差 | 水平 | GB 10810.1-2005 6.3 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 材料和表面的质量 |  | GB 10810.1-2005 6.6 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 6.5 | ● |  |  | ● |  |
| 8 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 6.5 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 厚度偏差 |  | GB 10810.1-2005 6.5 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 可见光透射比 |  | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 紫外光谱区透射比 | - τSUVA - （315nm～380nm） | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 12 |  | - τSUVB （280nm～315nm） | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 附加顶焦度允差 |  | GB 10810.1-2005 6.4 | ● |  |  | ● |  |
| 注： 序号10～12的项目检测一片，当所抽样品的材料不同时，应分别检测，其他项目按抽样数检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4、渐变多焦点玻璃镜片/车房片

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度允差（主子午面一） |  |  | GB 10810.2-2006 5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 球镜顶焦度允差（主子午面二） |  |  | GB 10810.2-2006 5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 柱镜顶焦度允差 |  |  | GB 10810.2-2006 5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 柱镜轴位方向允差 |  |  | GB 10810.2-2006 5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 光学中心和棱镜度允差 |  | 水平 | GB 10810.2-2006 5.3 | ● |  |  | ● |  |
|  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 表面质量和内在疵病 |  |  | GB 10810.2-2006 5.5 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 镜片直径 |  | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 4.3.1 | ● |  |  | ● |  |
| 8 |  |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 4.3.1 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 厚度偏差 |  |  | GB 10810.2-2006 4.3.2 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 可见光透射比 |  |  | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 紫外光谱区透射比 | - τSUVA - （315nm～380nm） |  | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 12 |  | - τSUVB （280nm～315nm） |  | GB 10810.3-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 附加顶焦度允差 |  |  | GB 10810.2-2006 5.4 | ● |  |  | ● |  |
| 注： 序号10～12的项目检测一片，当所抽样品的材料不同时，应分别检测，其他项目按抽样数检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准。

GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.2-2006 《眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片》

GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法》

2.推荐性标准。

QB/T 2506-2017 《眼镜镜片 光学树脂镜片》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。